深圳市奥德赛创精密仪器有限公司

水平垂直燃烧试验仪

- 产品介绍：

水平垂直燃烧试验仪是根据IEC60695、GB5169、UL94标准设计制造,能同时满足相关标准的要求综合性试验设备，主要用于对塑料及其他非金属材料部件样品的可燃性能的测试，通过模拟技术评定材料着火阻燃性能，以此来评定材料意外着火引发火灾的危险程度。

为提高水平垂直燃烧试验仪的精度和稳定性能，采用单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统，解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时，又提高抗干扰能力。

为提高水平垂直燃烧试验仪的实用性，产品根据实际试验流程编写程序，试验控制过程实现一键式操作，方便试验过程的同时，也实现试验效率的提升。产品还对机械夹具方面进行升级，方便试样的快速安装与调整，加上试验过程一键式操作，最大程度上节约试验时间。

- 技术参数

|  | 50W(HB/V级) | 500W（5V级） |
| --- | --- | --- |
| 火焰高度 | 20±1mm | 40±2mm |
| 喷灯标准 | IEC60695-11-4 | IEC60695-11-3 |
| 温度检测 | MAX 1050°C ±0.1% | MAX 1050°C ±0.1% |
| 气体流量 | 105 ± 10 ml/min | 965±30ml/min |
| 水柱高度 | <10mm | 125±5mm |
| 校验时间 | 44±2S | 54±2S |
| 流量精度 | 1.5% | 1.5% |
| 铜块重量 | 1.76 g± 0.01 g | 10 ± 0 .05 g |
| 气体类别 | 甲烷 | 甲烷 |
| 箱体容积 | 大于0.75立方 | 大于0.75立方 |

水平垂直燃烧试验仪装箱清单

联系人：宋生  15013712638

www.hkautosz.com

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 火焰规50W | 1个 |
| 火焰规500W | 1个 |
| 距离规10mm | 1个 |
| 距离规40mm | 1个 |
| 距离规55mm | 1个 |
| 热电偶+50W铜头 | 1套 |
| 热电偶+500W铜头 | 1套 |
| 软体夹具 | 1个 |
| 丝网夹具 | 1套 |
| 接物盘 | 1个 |
| 注射器 | 1个 |
| 脱脂棉 | 1包 |
| 排烟管 | 1条 |
| 排烟管卡扣 | 2个 |
| 煤气管 | 1条 |
| 煤气管卡扣 | 2个 |
| 电源线 | 1条 |
| 线控盒 | 1个 |
| 连接线 | 1条 |

水平垂直燃烧试验仪装箱实体图