灼热丝试验仪AUTO-ZRS

深圳市奥德赛创精密仪器有限公司

灼热丝试验仪

- 产品介绍：

灼热丝试验仪是根据IEC60695、GB5169、标准设计制造,能同时满足相关标准的要求综合性试验设备，主要用于模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力，适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验，也用于无火焰引燃源着火试验，以测定相关材料的灼热丝起燃温度和可燃性、耐燃指数。

为提高灼热丝试验仪的精度和稳定性能，采用单片机微电脑+触摸屏控制、高精度的温度表独立式的电控系统，解决PLC系统数模实际转换精度达不到的同时，又提高抗干扰能力。

为提高灼热丝试验仪的实用性，产品根据实际试验流程编写程序，试验控制过程实现一键式操作，方便试验过程的同时，也实现试验效率的提升。产品还对机械夹具方面进行升级，方便试样的快速安装与调整，加上试验过程一键式操作，最大程度上节约试验时间。

为提倡节能环保的要求，本机箱体放弃旧款不锈钢折弯工艺，采用框架结构，面板共分三层，金属板，防火电木板，装饰板；本机采用开关电源，高效能电磁阀，低功率5寸高亮彩色触摸显示屏，降低整机能耗的同时，还提高防火防腐蚀性能的同时兼顾设备的美观程度。

- 技术参数

|  | 技术参数 |
| --- | --- |
| 限压深度 | 7±0.5mm |
| U头标准 | IEC60695-2-10 |
| 温度检测 | MAX 1050°C ±0.1% |
| 热电偶 | RS（英国）K型Φ0.5精度±0.05% |
| 小车速度 | 18±3mm/s |
| 样品压力 | 1.0±0.2N |
| 支持样品 | 最大尺寸：80X25X300mm 最小尺寸：8X10X0.1 重量 < 2kg |
| 箱体容积 | 大于0.5立方 |